Alloyed steel for die set application

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Steel grade | | |  | | --- | | Carried standard | | |  | | --- | | Thickness scope |   ，mm | |  | | --- | | Delivery status | |
| 3Cr2Mo、P20、P20H | Shagang enterprise standard | 20～130 | N+T |
| S35GH | Shagang enterprise standard | 20～165 | T |
| 718、718H | Shagang enterprise standard | 12～100 | N+T |
| 1.2738、1.2738H | Shagang enterprise standard | 12～100 | N+T |
| 1.2311、1.2312 | Shagang enterprise standard | 20～120 | N+T |
| 42CrMo、SCM440、4140 | Shagang enterprise standard | 12～160 | T |
| S2311 | Shagang enterprise standard | 20～165 | T |
| Technical Agreement | 165～210 | T |
| 2311、TL2311H | |  | | --- | | Technical Agreement | | 20～165 | T |
| TL2311 | |  | | --- | | Technical Agreement | | 20～100 | T |
| Remark：Num Q/320582 SGY205 | | | |