Pipeline and pressure vessel steel plate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Carried standard | | |  | | --- | | Steelgrade | | |  | | --- | | Thickness Scope |   ,mm | |  | | --- | | Delivery Status | | |  | | --- | | Anti-HIC | |
| API 5L  GB/T 21237  GB/T 9711  ISO 3183 | GrB/L245 | 6～40 | CR | YES |
| X42/L290 | 6～40 | CR |
| X46/L320 | 6～40 | CR |
| X52/L360 | 8～40 | CR, TMCP |
| X56/L390 | 8～40 | CR, TMCP |
| X60/L415 | 8～40 | CR, TMCP |
| X65/L450 | 8～40 | TMCP |
| X70/L485 | 10～40 | TMCP |
| X80/L555 | 10～40 | TMCP | / |
| GOST 20295 | K60（X70） | 10～40 | TMCP | YES |
| K65（X80） | 10～40 | TMCP | YES |
| K70（X95） | 10～30 | TMCP | / |