Hot-rolled strip for cold-rolled treatment

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Steel type | Carried standard | Steel grade | Thickness scope，mm |
| Hot-rolled strip for cold-rolled treatment | JIS G3131 | SPHC、SPHD、SPHE、SPHF | 1.2～16 |
| EN 10130 | ST12、ST13、ST14、ST16、IF | 1.2～14 |
| ASTM A568/A568M | SAE1006、SAE1008 | 1.5～20 |