hot rolled wire rod

| **Product Type** | **Product Representative Grade** | **Diameter，mm** | **Delivery Standard** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wire rod for prestressed steel wire and strand | SWRH72B、SWRH77B、SWRH82B、SWRH77BCr、SWRH82BCr | 5.5～13 | Q/320582 SGY301 |
| SWRH72B、SWRH77B、SWRH82B | JIS G3506 |
| SWRS82B、SWRS82BCr | 11～13 | Q/320582 SGY309 |
| SWRS82B | JIS G3502 |
| SWRS82B-T、SWRS87B-T、SWRS87Si-T、SWRS92Si-T | Q/320582 SGY504 |
| High carbon steel wire rods | SWRH37、SWRH42A～SWRH82A、SWRH42B～SWRH67B、72B-1等 | 5～20 | Q/320582 SGY301 |
| SWRH37、SWRH42A～SWRH82A、SWRH42B～SWRH67B | JIS G3506 |
| Wire rods for steel cord tyre bead and hose | SGLX72A、SGLX82A、SGLX87A、SGLX92A | 5～10 | Q/320582 SGY306 |
| C70DA、C72DA、C80DA、C82DA、C84DA等 |
| Non-alloy steel wire rod for conversion to wire | C4D～C38D、C42DA～C92DA、C42DB～C92DB、C2D1、C3D1、C4D1、C3D2～C40D2、C42D2A～C98D2A、C42D2B～C98D2B | 5.5～32 | GB/T 24242.1  GB/T 24242.2  GB/T 24242.3  GB/T 24242.4 |
| High Quality carbon steel wire rods | 10、40、45、50、55、60、65、70、80 | 5～32 | GB/T 4354 |
| GB/T 699 |
| SAE1006～SAE1030(Cr、Ti) | Q/320582 SGY305 |
| Wire rods for prestressing steel bars of concrete | 30MnSi、30Si2Mn | 5.5～14 | Q/320582 SGY311 |
| Wire rods for cold heading | SWRCH8A～SWRCH22A、SWRCH35K～SWRCH40K、ML08Al、ML40Cr、ML20MnTiB、10B33、10B21、10B21Cr、51B20、SCM435、SCM440 | 5.5～38 | Q/320582 SGY303  Q/320582 SGY503 |
| SWRCH6A～SWRCH22A、SWRCH10K～SWRCH50K | 5.5～38 | JIS G3507-1 |
| ML08Al、ML20MnTiB、ML40Cr、ML35等 | GB/T 6478 |
| Wire rod for spring steel wires | 60Si2Mn、55SiCr、65Mn、TH82B | 5.5～25 | Q/320582 SGY308  GB/T 1222  GB/T 33954  Q/320582 SGY313 |
| Wire rod for welding | ER70S-3、ER70S-6、H08A、H08Mn、H10Mn2 | 5.5、6.5 | Q/320582 SGY307 |
| H08A、H08Mn2SiA、H08CrMoVA、H08MnMoA | 5.5～8 | GB/T 3429 |
| ER70S-G | 5.5、6.5 | Q/320582 SGY505 |
| Wire rod for steel wool | SGM、SGM-Y | 6.5 | Q/320582 SGY310 |
| Low carbon steel wire rod | SWRM6、SWRM8、SWRM10～SWRM22 | 5.5～32 | JIS G3505 |
| SAE1006～SAE1030、SAE1006-B～SAE1030-B、SAE1006Cr～SAE1030Cr等 | 5～32 | Q/320582 SGY305 |
| GX006、GX018、C20L、C06L | 5.5、6.5 | 技术协议 |
| Alloy structure steel | 30CrMnTi、40Cr、35CrMo等 | 5.5～32 | GB/T 3077 |
| Free-cutting structure steel | 1215 | 5.5～32 | ASTM A29/A29M |
| High-carbon chromium bearing steel | GCr4、GCr15、GCr15SiMn、GCr15SiMo | 5.5～16 | GB/T 18254 |