Hot Rolled Rebar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Type | Steel Representative Grade | Diameter，mm | Delivery Standard |
| Hot rolled rebar for reinforced concrete | HRB400、HRB400E | 6～40 | GB/T 1499.2 |
| HRB500、HRB500E | 6～40 |
| HRB600 | 6～40 |
| T6 、T6E | 6～32 | Q/320582 SGY002/  技术协议 |
| T63、T63E | 6～32 |
| T63/E/G、T63E/E/G | 6～32 |
| Carbon rebar for reinforced concrete | B500B | 6～40 | BS 4449:2005/SS 560 |
| B500C | 6～40 | BS 4449:2005 |
| 500B/B500B | 10～40 | BS 4449：2005/HK CS2 |
| B600B | 10～25 | SS 560 |
| GR40、GR60 | 10～40 | ASTM A615-A615m |
| GR60W | 10～40 | ASTM A706-A706m |
| SD400、SD500、SD600 | 10～32 | KS D 3504 |
| High corrosion resistant alloy ribbed steel bar for reinforced concrete of marine engineering | HRB400M | 10～25 | GB/T 34206 |