Electric steel product

| Type | Steel grade | Nominalthickness/mm | Theoretical density kg/dm3 | P1.5/50W/kg≤Core loss | Magnetic induction intensity B50/T≥ | Lamintion factor(%)≥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conventional type | SG35W230 | 0.35 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | 0.95 |
|  | SG35W250 |  | 7.60 | 2.50 | 1.62 |  |
|  | SG35W270 |  | 7.60 | 2.70 | 1.62 |  |
|  | SG35W300 |  | 7.65 | 3.00 | 1.62 |  |
|  | SG35W360 |  | 7.65 | 3.60 | 1.63 |  |
|  | SG35W440 |  | 7.70 | 4.40 | 1.65 |  |
|  | SG35W550 |  | 7.75 | 5.5 | 1.66 |  |
|  | SG50W250 | 0.50 | 7.60 | 2.50 | 1.62 | 0.97 |
|  | SG50W270 |  | 7.60 | 2.70 | 1.62 |  |
|  | SG50W290 |  | 7.60 | 2.90 | 1.62 |  |
|  | SG50W310 |  | 7.65 | 3.10 | 1.62 |  |
|  | SG50W350 |  | 7.65 | 3.50 | 1.62 |  |
|  | SG50W400 |  | 7.65 | 3.80 | 1.64 |  |
|  | SG50W470 |  | 7.70 | 4.00 | 1.67 |  |
|  | SG50W600 |  | 7.75 | 4.70 | 1.67 |  |
|  | SG50W700 |  | 7.80 | 5.30 | 1.70 |  |
|  | SG50W800 |  | 7.80 | 5.50 | 1.71 |  |
|  | SG50W1000 |  | 7.85 | 6.00 | 1.73 |  |
|  | SG50W1300 |  | 7.85 | 6.50 | 1.73 |  |
|  | SG65W470 | 0.65 | 7.70 | 4.70 | 1.67 | 0.97 |
|  | SG65W600 |  | 7.75 | 6.00 | 1.68 |  |
|  | SG65W800 |  | 7.80 | 8.00 | 1.70 |  |
|  | SG65W1000 |  | 7.80 | 8.50 | 1.71 |  |
|  | SG65W1300 |  | 7.85 | 10.00 | 1.71 |  |
| Efficient type | SG35WH250 | 0.35 | 7.65 | 2.50 | 1.64 | 0.95 |
|  | SG35WH300 |  | 7.65 | 3.00 | 1.64 |  |
|  | SG50WH300 | 0.50 | 7.65 | 3.00 | 1.64 | 0.97 |
|  | SG50WH350 |  | 7.70 | 3.20 | 1.64 |  |
|  | SG50WH470 |  | 7.70 | 3.60 | 1.67 |  |
|  | SG50WH600 |  | 7.75 | 4.20 | 1.70 |  |
|  | SG50WH800 |  | 7.80 | 5.50 | 1.73 |  |
|  | SG50WH1000 |  | 7.85 | 6.50 | 1.75 |  |
| High strength type | SG50WM600 | 0.50 | 7.75 | 4.70 | 1.67 |  |
|  | SG50WM800 |  | 7.80 | 5.50 | 1.71 |  |
|  | SG50WM1300 |  | 7.85 | 6.50 | 1.71 |  |
| User annealing type | SG50WR470 | 0.50 | 7.70 | 4.00 | 1.67 |  |
|  | SG50WR600 |  | 7.75 | 4.70 | 1.69 |  |
|  | SG50WR800 |  | 7.80 | 5.50 | 1.71 |  |
| Type | Steel grade | Nominalthickness/mm | Theoretical density kg/dm3 | P1.5/50W/kg≤Core loss | Magnetic induction intensity B50/T≥ | Lamintion factor(%)≥ |
| Conventional type for electric cars drive motors | SG20WV1200 | 0.20 | 7.60 | 12.00 | 1.62 | 0.93 |
|  | SG20WV1500 |  | 7.65 | 15.00 | 1.63 |  |
|  | SG25WV1250 | 0.25 | 7.60 | 12.50 | 1.62 | 0.94 |
|  | SG25WV1300 |  | 7.60 | 13.00 | 1.62 |  |
|  | SG27WV1400 | 0.27 | 7.60 | 14.00 | 1.63 | 0.945 |
|  | SG27WV1500 | 0.27 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | 0.95 |
|  | SG30WV1500 | 0.30 | 7.60 | 15.00 | 1.63 | 0.945 |
|  | SG30WV1600 |  | 7.60 | 16.00 | 1.63 |  |
|  | SG30WV1700 |  | 7.65 | 17.00 | 1.64 |  |
|  | SG30WV1800 |  | 7.65 | 18.00 | 1.64 |  |
|  | SG35WV1700 | 0.35 | 7.60 | 19.00 | 1.65 | 0.95 |
|  | SG35WV1900 |  | 7.65 | 19.00 | 1.65 |  |
|  | SG35WV2000 |  | 7.65 | 20.00 | 1.65 |  |
| Efficient type for electric cars drive motors | SG20WHV1200 | 0.20 | 7.65 | 12.00 | 1.64 | 0.93 |
|  | SG20WHV1300 |  | 7.65 | 13.00 | 1.64 |  |
|  | SG25WHV1300 | 0.25 | 7.65 | 13.00 | 1.65 | 0.94 |
|  | SG27WHV1400 | 0.27 | 7.65 | 14.00 | 1.65 | 0.945 |
|  | SG30WHV1500 | 0.30 | 7.65 | 15.00 | 1.65 | 0.945 |
|  | SG35WHV1700 | 0.35 | 7.65 | 17.00 | 1.67 | 0.95 |

| No. | Grade | Scope，mm | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thickness /mm | Width /mm |  |
| 1 | SG65W470/SG65W600/SG65W800/SG65W1000/SG65W1300 | 0.65 | 950～1250 | Q/320582 YZL601 |
| 2 | SG50W250/SG50W270/SG50W290/SG50W310/SG50W350/SG50W400/SG50W470/SG50W600/SG50W700/SG50W800/SG50W1000/SG50W1300/SG50WH300/SG50WH350/SG50WH470/SG50WH600/SG50WH800/SG50WH1000/SG50WM600/SG50WM800/SG50WM1300/SG50WR470/SG50WR600/SG50WR800 | 0.50 | 950～1250 | Q/320582 YZL601 |
| 3 | SG35W230/SG35W250/SG35W270/SG35W300/SG35W360/SG35W440/SG35W550/SG35WH250/SG35WH300 | 0.35 | 950～1250 | Q/320582 YZL601 |
| 4 | SG35WV1700/SG35WV1900/SG35WV2000/SG35WHV1700 | 0.35 | 950～1200 | Q/320582 YZL601 |
| 5 | SG30WV1500/SG30WV1600/SG30WV1700/SG30WV1800/SG30WHV1500 | 0.30 | 900～1180 | Q/320582 YZL601 |
| 6 | SG27WV1400/SG27WV1500/SG27WHV1400 | 0.27 | 900～1180 | Q/320582 YZL601 |
| 7 | SG25WV1250/SG25WV1300/SG25WHV1300 | 0.25 | 900～1180 | Q/320582 YZL601 |
| 8 | SG20WV1200/SG20WV1500/SG20WHV1200/SG20WHV1300 | 0.20 | 900～1180 | Q/320582 YZL601 |