Pipeline and pressure vessel steel plate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | grade | thickness, mm | Delivery Status | Special requirment |
| API 5LGB/T 21237GB/T 9711ISO 3183 | GrB/L245 | 6～40 | CR | Anti-HIC |
| X42/L290 | 6～40 | CR |
| X46/L320 | 6～40 | CR |
| X52/L360 | 8～40 | CR,TMCP |
| X56/L390 | 8～40 | CR,TMCP |
| X60/L415 | 8～40 | CR,TMCP |
| X65/L450 | 8～40 | TMCP |
| X70/L485 | 10～40 | TMCP |
| X80/L555 | 10～40 | TMCP | Anti-large strain |
| GOST 20295 | K60（X70） | 10～40 | TMCP | Anti-HIC |
| K65（X80） | 10～40 | TMCP | Anti-HIC |
| K70（X95） | 10～30 | TMCP | / |